## Slide 1
OCP验证：铜接入可耦合氧化/还原过程，但尚不能等同于化学镀启动
测试条件：纯 Cu｜未 Pd 活化｜非化学镀温度｜OCP 测试
氧化电解液：接入 Cu 后瞬态正移
还原电解液：接入 Cu 后持续负移
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
OCP (V) | -0.237 | -0.236 | -0.236 | -0.235 | -0.234 | -0.153 | -0.16 | -0.169 | -0.176 | -0.183 | -0.188 | -0.192 | -0.196 | -0.2 | -0.205 | -0.21 | -0.214 | -0.218 | -0.225 | -0.231 | -0.236
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
OCP (V) | -0.01 | -0.015 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.11 | -0.145 | -0.175 | -0.2 | -0.22 | -0.238 | -0.252 | -0.266 | -0.278 | -0.288 | -0.296 | -0.3 | -0.24 | -0.18 | -0.13
接入Cu
断开Cu
接入Cu
断开Cu
Cu 接入改变氧化侧混合电位，说明界面电荷状态发生调整。
Cu 接入增强还原侧极化，说明 Cu 参与电荷传递或电位耦合。
观察
接入 Cu 后，两侧 OCP 均发生明显偏移； 断开 Cu 后，电位逐渐恢复。
说明
Cu 的电连接能够改变体系混合电位， 并参与界面电荷传递或电位耦合。
结论边界
尚不能单凭 OCP 证明：Pd 催化已经发生， 或 Bi₂Te₃ 表面已经形成 Ni 沉积。
下一步验证：无 Cu / 纯 Cu / Pd 活化 Cu 对照 + 实际化学镀温度 + SEM/EDS、XPS 或沉积增重
机理对应说明：Pd⁰负责催化氧化；Cu/导电基底可能提供电子传递路径；Ni沉积仍需表征确认。
Notes: 文献机理对应关系：Pd⁰负责催化氧化；Cu/导电基底可能提供电子传递路径；Ni沉积仍需表征确认。
边界：本页不将未由本次实验直接证明的内容写成确定事实。